Kabelaufbauschacht Gr. IV

.... Stück

Kabelaufbauschacht Gr. IV aus Stahlbetonfertigteilen, LM1 nach DIN-Fachbericht,

Bemessung für SW/2 nach RiLi 804, gem. EBA-Typzulassung Nr. 21.52 lbzb (017/06),

Beton C 35/45 nach EN 206-1, liefern und einbauen,

Fugen mit Zementmörtel nach DIN 1045-2 Abschn. 5.3.8 herstellen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

lichte Länge	   1000 mm

lichte Breite	     800 mm

lichte Tiefe	   1080 mm

Kabelaufbauschacht Gr. IV bestehend aus:

- Bodenwanne mit Sickerloch

Gewicht 376 kg

1 Stück

- Einführungsrahmen mit vier Sollbruchstellen  h = 400 mm

Gewicht 387 kg

2 Stück

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 70/70 cm

Gewicht 267 kg

1 Stück

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

- Schachtunterteil mit vier Sollbruchstellen  h = 600 mm

Gewicht 900 kg

- Schachtoberteil mit vier Sollbruchstellen und Einstiegsöffnung 70/70 cm  h = 600 mm

Gewicht 720 kg

- Zwischenrahmen  h = 200 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 197 kg

- Zwischenrahmen  h = 400 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 386 kg

- Zwischenrahmen  h = 600 mm (für Höhenausgleich)

Gewicht 588 kg

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 70/70 cm, mit einbetonierter Kabelschachtabdeckung

Kl. A15

Gewicht 576 kg

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 70/70 cm, mit einbetonierter Kabelschachtabdeckung

Kl. B125

Gewicht 576 kg

- Deckenplatte mit Einstiegsöffnung 70/70 cm, mit einbetonierter Kabelschachtabdeckung

Kl. D400

Gewicht 631 kg

- Steigeisen nach DIN 1212 E für bauseitigen Einbau

Gewicht 2,5 kg

- Kabeleinführungselement 62/25/9 cm aus Stahlbeton mit ....... Muffen DN ........

Gewicht 27 kg

- Kabeleinführugnselement 62/50/9 cm aus Stahlbeton mit ....... Muffen DN ........

Gewicht 56 kg

- Kabeleinführungselement 91/25/9 cm aus Stahlbeton mit ....... Muffen DN ........

Gewicht 40 kg

- Kabeleinführungselement 91/50/9 cm aus Stahlbeotn mit ....... Muffen DN ........

Gewicht 108 kg

- Schmutzschale PVC

Gewicht 1,5 kg

- Aushebestange für Schmutzschale

Gewicht 0,2 kg