Rampensteine Neigung 5,4% und 7,6%

.... Stück

Rampe mit Neigung 5,4% aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 35/45 nach EN 206-1,

XC4, Farbe betongrau, für Anschluß an Bahnsteigkante 38 über SO bis SO,

Baulänge 8,00 m, liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

.... Stück

Rampe mit Neigung 7,6% aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 35/45 nach EN 206-1,

XC4, Farbe betongrau, für Anschluß an Bahnsteigkante 38 über SO bis SO,

Baulänge 6,00 m, liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

.... Stück

Rampe mit Neigung 5,4% aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 35/45 nach EN 206-1,

XC4, Farbe betongrau, für Anschluß an Bahnsteigkante 55 über SO bis SO,

Baulänge 12,00 m, liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

.... Stück

Rampe mit Neigung 7,6% aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 35/45 nach EN 206-1,

XC4, Farbe betongrau, für Anschluß an Bahnsteigkante 55 über SO bis SO,

Baulänge 9,00 m, liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

.... Stück

Rampe mit Neigung 5,4% aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 35/45 nach EN 206-1,

XC4, Farbe betongrau, für Anschluß an Bahnsteigkante 76 über SO bis SO,

Baulänge 14,00 m, liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

.... Stück

Rampe mit Neigung 7,6% aus Stahlbetonfertigteilen, Beton C 35/45 nach EN 206-1,

XC4, Farbe betongrau, für Anschluß an Bahnsteigkante 76 über SO bis SO,

Baulänge 11,00 m, liefern und einbauen

Hersteller: bbL Beton GmbH, 38685  Langelsheim oder gleichwertig

Ergänzungsteile (nach Bedarf in Text einfügen):

Rampenstein 5,4% Neigung

Ausführung	Höhe 1		Höhe 2		Breite		Gewicht

in mm		in mm		in mm		in kg

I		980		924		1000		470

II		924		870		1000		450

III		870		816		1000		430

IV		816		762		1000		410

V		762		708		1000		390

VI		708		654		1000		370

VII		654		600		1000		350

VIII		600		544		1000		330

IX		544		490		1000		270

X		490		436		1000		250

XI		436		382		1000		230

XII		382		328		1000		190

XIII		328		274		1000		170

XIV		274		220		1000		150

Anschlußstein	220		220		1000		140

Übergangs-	810		762		1000		410

stein

Rampenstein 7,6% Neigung

Ausführung	Höhe 1		Höhe 2		Breite		Gewicht

in mm		in mm		in mm		in kg

I		980		904		1000		470

II		904		828		1000		430

III		828		752		1000		400

IV		752		676		1000		360

V		676		600		1000		330

VI		600		524		1000		290

VII		524		448		1000		250

VIII		448		372		1000		230

IX		372		296		1000		190

X		296		220		1000		160

Anschlußstein	220		220		1000		140

Übergangs-	810		752		1000		400

stein